
附件3

上海国际能源交易中心20号胶期货标准合约

（本合约自2019年8月2日发布实施，2021年 月 日第一次修订）



上海国际能源交易中心20号胶期货

标准合约附件

一、交割单位

20号胶期货标准合约的交割单位为100吨，交割数量应当是交割单位的整数倍。

二、质量规定

1．用于实物交割的20号胶，质量应当符合上海国际能源交易中心20号胶质量标准。

**上海国际能源交易中心20号胶质量标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **限度** | **检验方法** |
| 留在45μm筛上的杂质（质量分数）/%，最大值 | 0.16 | GB/T 8086 |
| 灰分（质量分数）/%，最大值 | 1.0 | GB/T 4498.1 |
| 氮含量（质量分数）/%，最大值 | 0.6 | GB/T 8088 |
| 挥发分（质量分数）/%，最大值 | 0.8 | GB/T 24131.1 |
| 塑性初值（P0），最小值 | 30 | GB/T 3510 |
| 塑性保持率（PRI），最小值 | 40 | GB/T 3517 |

2．组成每一标准仓单的20号胶，应当是上海国际能源交易中心的注册商品，并附有相应的质量证明。

3．组成每一标准仓单的20号胶，应当是同一生产企业（工厂）生产的同一品牌、同一包装规格的商品。

三、注册商品

注册商品及相关生产企业（工厂）、品牌所涉的交割升贴水标准，由上海国际能源交易中心另行公告。

四、指定交割仓库

指定交割仓库及交割升贴水，由上海国际能源交易中心另行公告。