上海国际能源交易中心

20号胶（期货）检验细则

第一章 总则

第一条  本细则由上海国际能源交易中心股份有限公司（以下简称能源中心）20号胶期货指定检验机构联合制定。

第二条  为保证能源中心20号胶期货交割检验业务的正常进行，规范20号胶实物交割检验行为，根据国家商品检验和能源中心有关规定，制定本细则。

第三条  能源中心20号胶期货交割检验业务按本细则执行。能源中心、指定检验机构、指定交割仓库、检验委托人等相关机构应当遵守本细则。

第二章 检验流程

第一节 检验方法

第四条  本细则的检验方法参照以下文件。不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则：

GB/T 8086 天然生胶 杂质含量的测定

GB/T 4498.1 橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法

GB/T 8088 天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定

GB/T 24131.1生橡胶 挥发分含量的测定 第1部分：热辊法和烘箱法

GB/T 3510 未硫化胶 塑性的测定 快速塑性计法

GB/T 3517 天然生胶 塑性保持率(PRI)的测定

第二节 检验流程

第五条  申请与受理

（一）申请检验的20号胶应当是经过能源中心认可的生产企业生产的商品。

（二）20号胶所有人（货主）应当在入库完毕后、生成标准仓单之前，填写指定检验机构制作的委托检验确认书，向指定检验机构提交检验申请，并同时提交由指定交割仓库出具的《20号胶（期货）货位清单》。

《20号胶（期货）货位清单》中列明品牌名称、生产厂名或工厂代码、入库时间、生产日期、堆存货位等相关信息。

货主委托代理人提交检验申请的，应当提供授权委托书。货主及其代理人统称为检验委托人。

（四）指定检验机构应当在收到申请后，2天内予以受理，并及时通知检验委托人。

第六条  指定检验机构对所有20号胶申报货物实施抽样检验，且只实施一次抽样检验，并按照批次进行检验。

单个批次的检验重量不得超过100.8吨（含），超过100.8吨的，应当另行作为一个检验批次。每一检验批次的20号胶应当来自同一提单（若为提单货物）。

第七条   指定检验机构受理后确定取样日期并通知检验委托人。

第八条  指定检验机构应现场核查委托检验确认书、《20号胶（期货）货位清单》是否与货物相符。与货物相符的，检验人员确定检验批次；与货物不符的，检验人员应当终止检验，检验委托人应当承担责任。

第九条  检验人员在取样前要检查货物的包装及外观等情况。如发现胶块的包装不满足紧缩包装要求，或者有水浸及污染等异常情况，检验人员可以终止检验，检验委托人应当承担相应责任。

第十条  货物的包装及外观等情况正常，检验人员可以进行抽样。

入库检验时（初检）按照每批次总托数的10%的比例确定打开20号胶外包装的托数（如出现非整数托数，则向上取整）。打开外包装的每托20号胶中选取2块胶块，进行胶块的外观检验。2块胶块均测重，其中1块用于取样。

在库20号胶进行检验时（复检），按照每批次总托数5%的比例确定打开20号胶外包装的托数（如出现非整数托数，则向上取整）。打开外包装的每托20号胶中选取4块胶块，进行胶块的外观检验。4块胶块均测重，其中2块用于取样。

第十一条  每个检验批次抽取的样品总净重不得超过±0.5%，外包装符合托盘紧缩包装要求。每块胶块净重35千克，用聚乙烯薄膜包裹，测重的胶块每块在±3%范围内的视为符合要求 。

（一）取样时，对每块胶块平行最短边、垂直于最大表面切取约150g实验样品，从对角用同样方法切取另一块约150g实验样品；也可从胶块任意对角切取2块实验样品，每块样品约150g。

（二）检测20号胶质量标准（附件1表格）中的项目时，采用混合实验室样品测试，并按照附件1表格的检验方法进行检验。

（三）检测20号胶质量标准（附件1表格）中的项目时，样品至少保存六个月。

第十二条  检验完毕后，指定交割仓库应当对检验后的货物进行归位和简易还原包装，避免商品受到污损。

第三章  检验报告

第十三条  指定检验机构应当自现场抽样完毕后五个工作日内出具检验报告。

第十四条  指定检验机构应当根据检验委托人的要求，出具中、英文检验报告（格式见附件2），报告编号应当具有唯一性。

第十五条	每个检验批次20号胶所制备的混合样，质量标准中各项目的结果均符合附件1要求的，方为合格。

第四章 附则

第十六条  本细则未尽事宜，参照能源中心章程、交易规则及业务实施细则有关规定执行。

第十七条  本细则的解释权属于能源中心指定检验机构（联合）。

第十八条  本细则向能源中心备案后于2019年8月5日实施。

附：1．上海国际能源交易中心20号胶（期货）质量标准

2．检验报告（样本）

附1

上海国际能源交易中心20号胶质量规定

1. 用于实物交割的20号胶，质量应当符合上海国际能源交易中心20号胶质量标准。

上海国际能源交易中心20号胶质量标准

| 项目 | 限度 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 留在45μm筛上的杂质（质量分数）/%，最大值 | 0.16 | GB/T 8086 |
| 灰分（质量分数）/%，最大值 | 1.0 | GB/T 4498.1 |
| 氮含量（质量分数）/%，最大值 | 0.6 | GB/T 8088 |
| 挥发分（质量分数）/%，最大值 | 0.8 | GB/T 24131.1 |
| 塑性初值（P0），最小值 | 30 | GB/T 3510 |
| 塑性保持率（PRI），最小值 | 40 | GB/T 3517 |

2. 组成每一标准仓单的20号胶，应当是上海国际能源交易中心的注册商品，并附有相应的质量证明。

3. 组成每一标准仓单的20号胶，应当是同一生产企业（工厂）生产的同一品牌、同一包装规格的商品。

附2

检验报告（样本）

申请号：

报告编号：

日  期：

委托人：

品名：20号胶

产地：

品牌：

生产企业/工厂代码：

提单号（若有）：

申报重量（吨）：

生产日期：

取样地点：

检验结果：

应委托人申请，XXXX年XX月XX日，XX对堆放在下述货位的货物随机抽取代表性样品，经现场检验，重量检测（合格/不合格），经实验室检测结果如下：

货位号：

| 检测项目（单位） | 限值 | 检测结果 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杂质（%） | ≤0.16 |  | GB/T 8086 |
| 灰分（%） | ≤1.0 |  | GB/T 4498.1 |
| 氮含量（%） | ≤0.6 |  | GB/T 8088 |
| 挥发分（%） | ≤0.8 |  | GB/T 24131.1 |
| 塑性初值P0 | ≥30 |  | GB/T 3510 |
| 塑性保持率PRI | ≥40 |  | GB/T 3517 |

评定: 上述检测结果（符合/不符合）上海国际能源交易中心20号胶期货合约质量规定。

指定检验机构签章